POZOR:

24 ROLIEK NA PALETE

TECHNICKÝ LIST

Tepelno izolačná rohož

Mäkká, pružná rohož zo sklenej vlny balená v rolkách. Ľahký materiál, ktorý je najvhodnejší na použitie vo vodorovných stavebných konštrukciách bez zaťaženia. Vhodné na izoláciu stropov a nevyužívaných podkroví.

| Použitie: |  |
| --- | --- |
|  | Šikmé strechy |
|  | Podhľady |
|  | Podlahy |
|  | Priečky |

Izolačné vlastnosti

M-11 LIGHT λ = 0,042- nehorľavý, paropriepustný, stlačený, elastický materiál zo sklených vlákien, pružný.

I

Technické parametre:

- Deklarovaný koeficient tepelnej vodivosti: λD= 0,042 W/mK

- Triedy reakcie na oheň:

 Al - nehorľavý materiál

- Trieda tolerancie hrúbky: T2

- Priepustnosť vodnej pary - prenos vodnej pary: MU1

- Hustota: ~ 10,0 kg/m3

| hrúbka mm | šírka m | dĺžka m | množstvo v rolke |  | množstvo na palete |  | koeficient tepelnej vodivosti λD=W/mK | tepelná odolnosť Rd (m2*K/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | počet kusov v rolke | m2 | kusov (rolky) | č. |  |  |
| 50 | 1,20 | 9,00 | 2 | 21,60 | 24 | 518,40 | 0,042 | 1,15 |
| 100 | 1,20 | 9,00 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 | 0,042 | 2,35 |
| 150 | 1,20 | 5,00 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 | 0,042 | 3,55 |

Pokyny na skladovanie a uskladnenie