POZOR:

24 ROLÍ NA PALETĚ

TECHNICKÝ LIST EUROWOOL M-11 NOVA

IZOLAČNÍ ROHOŽ

Měkká, elastická rohož z minerální vlny balená v rolích. Lehký materiál, který je nejvhodnější pro použití u horizontálních, nezatížených stavebních konstrukcí. Vhodné pro zateplení stropů a nevyužívaných podkroví.

Izolační vlastnosti

| Použití: |  |
| --- | --- |
|  | Šikmé střechy |
|  | Zavěšené podhledy |
|  | Podlahy |
|  | Příčky |

M-11 NOVA λ = 0,039 - nehořlavý, paropropustný, kompresní materiál vyrobený z pružného skelného vlákna.

Technické parametry:

- Deklarovaný součinitel prostupu tepla: λD= 0,039 W/mK

- Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavý materiál

- Třída tolerance tloušťky: T2

- Propustnost pro vodní páru - parozábrana: MU1

- Hustota: ~ 13,0 kg/m3

| tloušťka mm | šířka m | délka m | množství v roli |  | množství na paletě |  | součinitel prostupu tepla λD=W/mK | tepelný odpor Rd (m2*K/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | počet kusů v roli | m2 | kusů (rolí) | m2 |  |  |
| 50 | 1,20 | 9,00 | 2 | 21,60 | 24 | 518,40 | 0,039 | 1,25 |
| 100 | 1,20 | 9,00 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 | 0,039 | 2,55 |
| 150 | 1,20 | 5,00 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 | 0,039 | 3,80 |
| 200 | 1,20 | 4,00 | 1 | 4,80 | 24 | 115,20 | 0,039 | 5,10 |

Pokyny pro skladování a uchovávání zboží