POZOR:

24 ROLÍ NA PALETĚ

TECHNICKÝ LIST

izolační
vlastnosti

IZOLAČNÍ ROHOŽ

Měkká, elastická rohož z minerální vlny balená v rolích. Lehký materiál, který je nejvhodnější pro použití u horizontálních, nezatížených stavebních konstrukcí. Vhodné pro zateplení stropů a nevyužívaných podkroví.

| Použití: |  |
| --- | --- |
|  | Šikmé střechy |
|  | Zavěšené podhledy |
|  | Podlahy |
|  | Příčky |

M-17 EURO λ = 0,035 - nehořlavý, paropropustný, kompresní materiál vyrobený z pružného skelného vlákna.

Technické parametry:

- Deklarovaný součinitel prostupu tepla: λD= 0,035 W/mK

- Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavý materiál

- Třída tolerance tloušťky: T2

- Propustnost pro vodní páru - parozábrana: MU1

- Hustota: ~ 18,0 kg/m3

| tloušťka mm | šířka m | délka m | množství v roli |  | množství na paletě |  | součinitel prostupu tepla λD=W/mK | tepelný odpor RD(m2*K/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | počet kusů v roli | m2 | kusů (rolí) | m2 |  |  |
| 50 | 1,20 | 10,00 | 1 | 12,00 | 24 | 288,00 | 0,035 | 1,40 |
| 100 | 1,20 | 5,00 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 | 0,035 | 2,85 |
| 150 | 1,20 | 3,50 | 1 | 4,20 | 24 | 100,80 | 0,035 | 4,25 |
| 200 | 1,20 | 2,20 | 1 | 2,64 | 24 | 63,36 | 0,035 | 5,70 |

Pokyny pro skladování a uchovávání zboží